資料Ａ  數字編號 2

烏克蘭科學院材料科學所

FERABRAZ磁性研磨材料

烏克蘭科學院材料科學所 研發出一系列FERABRAZ複合材料，可用於各種材料之磁性研磨、拋光。

FERABRAZ-1： 利用高產量的軋製法，使用鐵粉與研磨物質之機械混合物 研製而成。這裡的研磨物質可以使用傳統的研磨材料：碳化矽、電熔剛玉及高熔點化合物粉末。在使用下列研磨成份的情況下，FERABRAZ-1具有相當高的磨光能力：

磨光硬化（淬火）鋼  —— TiC, SiC, 電熔鋼玉；

原鋼            —— Cr3C2, TiC, WC, CrB2；

有色金屬        —— TiC, Cr3C2, WC。

在磨光硬化鋼製品時，使用FERABRAZ可以在機器時間30-60秒之內將粗糙度的等級從7～8提高到11～12*。

由於FERABRAZ-1具有高耐久性，我們建議使用它來磨光長形旋轉體、大型平面，或是旋轉式磁性研磨機床上。

FERABRAZ-2：將鐵及氮化物之合金粉末使用內部氮化法研製而成。因為研磨夾雜物（鋁、矽氮化物）非常精細（低於1～2(m），使得在磨光硬化鋼製品時，可以達到第13等級的粗糙度。此外，FERABRAZ-2具有很低的切削力，及很高的磨光特性，故可以應用於珠寶工業，用來拋光貴重金屬製品。而在鑄造珠寶或沖壓珠寶製品的加工過程中，與手工磨光比較起來，FERABRAZ-2可以減少貴重金屬的剝落達5～6倍，同時拋光表面的粗糙度可以提高2～3個等級。

游離碳會沾汙被拋光的表面，但是FERABRAZ-2含有非常低的游離碳（不超過0.03％），所以使用FERABRAZ-2材料來加工珠寶製品，可以得到跟用傳統磨光方法一樣的光澤。

FERABRAZ-3： 使用自擴散高溫合成方法製成，可採用便宜的原料，而大幅降低最終產品的成本。FERABRAZ-3包含兩種研磨成份：鋼玉石及碳化鈦。這些研磨成份的最佳粒度組成（granulometric composition）與高研磨、高磨光能力，能大幅提升加工表面的粗糙度等級，並使FERABRAZ-3擁有很高的切削能力。在磨光硬化鋼製品時使用FERABRAZ-3可以在機器時間15～45秒內將粗糙度等級自6～7提高到11～12。

FERABRAZ材料之操作特性比較值如下表所示。此數值的取得條件是 在磁性研磨機床EU-1上磨光硬化套筒，材料為45-鋼（硬度HRC 50）。

技術特性

工作間隙值（mm）.............................................................................	0.7

切削速度（m/s）........................ ........................ ........................ ......	1.1

振動頻率（Hz）........................ ........................ ........................ .......	7.5

振幅（mm）........................ ........................ ........................ ..............	1.5

磁通量密度（tesla）........................ ........................ ..........................	1

冷卻潤滑油........................ ........................ ........................ ................	5% 之32-乳化液溶液

| 材料編號 | 切削能力（g/m2．s） | 全研磨能力（g/m2） | 耐久性（秒） | 粗糙度等級 | 粗糙表面深度之算術平均偏差(m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERABRAZ-1 | 1.1-1.6 | 250-400 | 600-660 | 9-12 | 0.20-0.038 |
| FERABRAZ-2 | 0.04-0.06 | 19-30 | 660-900 | 12-13 | 0.055-0.01 |
| FERABRAZ-3 | 1.2-2.0 | 180-200 | 200-300 | 11-12 | 0.054-0.028 |

# Footnotes

* (譯註) 全蘇國家標準 GOST