資料Ａ  數字編號 1

烏克蘭科學院材料科學所

自潤滑高溫耐磨材料

烏克蘭科學院材料科學所 研發出以鉬及二硫化鉬為主要成份的自（動）潤滑高溫耐磨材料：SM-1, SM-2, SM-3。

本材料可用在溫度達攝氏1200度，真空壓力6.6．10-3 Pa 或更高 的摩擦系統。室溫下的最大接觸負載為250 M Pa。

自潤滑材料的研製方法：在石墨壓模中熱壓粉末混合物，之後再將半成品用砂輪研磨加工至所需的大小與形狀。

自潤滑材料為層狀結構：基體金屬內包含二硫化鉬的間層。根據原始粉末混合物內二硫化鉬的含量不同，本材料的密度約在 (5.3~7.5)．103 kg/m3的範圍內。

上述三種材料都具有相同的主要成份，但是與SM-1比較起來，SM-2因為含有鑄合基體金屬的添加劑，具有較大的工作溫度範圍。而編號SM-3的材料因內含強化纖維，所以較為堅硬，其極限接觸負載也較高。

下表列出自潤滑材料之特性。其特性由原始粉末混合物內的固體潤滑劑成份所決定。

自潤滑材料的強度與耐磨特性

| 材料編號 | 強度特性 |
| --- | --- |
|  | 布雷尼爾硬度 單位：bhn | 基體金屬微硬度 單位：G Pa | 抗壓強度 單位：M Pa |
| SM-1 | 1.2-4.0 | 4.6-4.8 | 50-110 |
| SM-2 | 1.2-3.8 | 4.0-4.8 | 100-260 |
| SM-3 | 2.7-3.5 | 4.2-4.5 | 160-650 |

| 材料編號 | 耐磨特性 |
| --- | --- |
|  | 最高工作溫度（攝氏） | 最大接觸負載（M Pa） | 介質 | 溫度 （攝氏） | 磨耗強度（(m/km） | 摩擦係數 |
| SM-1 | 1000 | 3.0 | 空氣 | 20 | 20-50 | 0.05-0.15 |
|  |  |  | 真空 | 20 | 15-45 | 0.05-0.10 |
|  |  |  |  | 300 | 30-100 | 0.05-0.30 |
|  |  |  |  | 600 | 30-90 | 0.07-0.20 |
|  |  |  |  | 900 | 15-60 | 0.10-0.20 |
|  |  |  |  | 1000 | 15-75 | 0.10-0.25 |
| SM-2 | 1200 | 4.0 | 同上 | 20 | 6-15 | 0.07-0.09 |
|  |  |  |  | 300 | 12-25 | 0.05-0.20 |
|  |  |  |  | 600 | 9-25 | 0.06-0.15 |
|  |  |  |  | 900 | 6-15 | 0.05-0.12 |
|  |  |  |  | 1200 | 6-12 | 0.10-0.50 |
| SM-3 | 950 | 6.0 | 同上 | 20 | 8-20 | 0.05-0.10 |
|  |  |  |  | 300 | 30-75 | 0.05-0.16 |
|  |  |  |  | 600 | 25-45 | 0.06-0.25 |
|  |  |  |  | 900 | 15-22 | 0.10-0.25 |
|  |  |  |  | 1100 | 60-120 | 0.12-0.28 |

使用自潤滑材料的過程中，在材料的工作表面會形成密實的二硫化鉬薄膜，緊密地連結基體，所以能達到非常高的抗磨特性。所形成的隔離薄膜使得自潤滑材料可以應用在特定的摩擦系統中，比如在系統之中，必須預先考慮到在高溫下進行停止運轉的動作，或者是長時間的持續支撐。隨著支撐時間從0增加到1.8．103秒，開始移動係數（最大靜摩擦係數）的量值也隨之增加，一直到支撐時間達36．103秒後，開始移動係數將成為定值。最大的開始移動係數大約是動摩擦係數的1.5-2.5倍。開始移動之後，摩擦係數便立刻下降至操作環境所決定的數值。