資料Ａ  數字編號 6

烏克蘭科學院材料科學所

結構鋼之精煉與微量合金化技術

使用粉末線絲調節劑（PPM程序）

烏克蘭科學院材料科學所與「鋼鐵聯合工廠Azovstal’」及「中央黑色冶金科學研究所CNIIChM」共同研發出PPM程序（粉末線絲調節劑）——多用途結構鋼之精煉與微量合金化技術。PPM程序可以提供高純度的液體金屬精煉，用活性化的爐渣混合物，去除有害的雜質與氣體，又能加強化學活潑（微量合金化）元素的同化，減少鐵合金與中間合金的消耗量達二～三倍，大幅改進生產鋼鐵所造成的生態問題。

粉末線絲調節劑的外表是金屬殼體與由活潑元素（鈣、硼、鈦、稀土金屬、鎂、鋁）所做成的芯。它是在液態金屬的爐外處理、澆鑄（至鋼桶、鋼鐵連續鑄造機、鋼錠模）過程中，藉機械裝置—夾送器之助，導入液態金屬裡。

PPM程序已經在許多冶金企業裡，用各種型號的鋼成功測試過（各種不同用途的鋼：車輛製造所需之鋼、大直徑管、無縫鋼管、造船、海上鑽探裝備等等）。生產粉末線絲調節劑和將它導入液態鋼的設備亦已研發完成。

加到鋼裡的微量合金元素能夠有效率地：一、提高鋼的純度，降低非金屬雜質；二、形成超細微氮化碳與球狀硫化氧夾雜物；三、淨化晶粒邊界（grain boundary），去除脆化非勻相析出物；四、加強鍵結之原子間力。

微量合金化鋼能夠在正、負溫度下，提高衝擊韌性至1.5～2.0倍、降低冷脆性的臨界溫度約15～20(C，而中厚鋼板在Z方向具有3～4倍的可塑性，衝擊韌性較原鋼高2～3倍（請參見下表）。含鈣鋼在硫酸或食鹽溶液的耐蝕性提高達70％。以微量合金化鋼所製的天然氣石油輸送管Du 1420mm 的抗寒性與國外進口，由鉬、鎳及其他貴重合金元素所製的輸送管比較起來毫不遜色。

PPM程序能夠促進鋼生產工業技術，允許在極端條件下——低溫、高壓、腐蝕介質作用下使用，並能達到每公噸節省30～120盧布的經濟效應。

表：微量合金化鋼之力學性質

| 編號 | 型號 | 用途 | B, MPa | T, MPa | , % | , % | 衝擊韌性 | 經濟效應，盧布／公噸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | KCV-15(C | KCU-60(C |  |
| 1 | 20FL 20GFL 20GFAL | 車輛製造 | 600 620 660 | 420 425 450 | 28.0 29.0 30.0 | 49.0 51.0 60.0 | 0.75 0.80 0.90 | 0.85 0.90 1.00 | 30.0 |
| 2 | 17G2AF 09G2FB 10G2FB 10G2FT X 70* X 70** X 70*** | 天然氣石油輸送管Du 1420mm | 575 600 608 612 630 660 630 | 480 505 510 514 490 530 490 | 22.0 24.0 24.0 26.0 23.0 20.0 23.0 | - - - - - - - | 1.10 1.69 1.74 1.70 1.11 1.56 1.50 | 1.20 0.75 1.87 1.86 1.25 1.76 1.6 | 120.0 |
| 3 | St. 10 St. 20 | 天然氣石油輸送管之 無縫鋼管 | 480 500 | 275 310 | 36.0 35.0 | 68.5 67.5 | 0.80 0.85 | 0.98 0.95 | 50.0 |
| 4 | 09G2 14G2 | 造船 | 520 540 | 355 370 | 31.0 29.0 | - - | 0.76 0.72 | 0.80 0.76 | 30.0 |
| 5 | 09G2C 15GB | 海上鑽探裝備（Z-metal） | 430 500 | 310 354 | 30.0 33.0 | 60.0 70.0 | 0.60 0.62 | 0.70 0.75 | 100.0 |

# Footnotes

譯註；全蘇國家標準，Du所表示的數值大約等於輸送管內徑的大小（mm）。

譯註；當時的匯率約為0.7盧布＝1美元。

* 製造廠「Italsider」—義大利

** 製造廠「Nippon Steel Corporation」—日本

*** 製造廠「Salzgitter」—德國