資料Ａ  數字編號 9

烏克蘭科學院材料科學所

精密電阻熔接用之電極

烏克蘭科學院材料科學所 研發出製造細微顆粒燒結體的方法。 此細微顆粒燒結體可以用來製作鎢（鉬）－銅精密電阻熔接的電極。使用此電極與細粒粉末進行精密電阻熔接，可以在液相燒結時得到幾乎完全密實的假合金。若我們能夠燒結到幾乎無孔的狀態，那麼便能夠捨棄浸漬的步驟，而得到不管是在外形或者是大小都跟成品非常接近的燒結半製品。這樣的半製品接下來需要的工作差不多只剩下表面的研磨加工而已。因為這個緣故，使得本材料的利用率大大地增加。

利用細微粉末的技術，我們可以製作非常均勻的細顆粒結構，其中難熔相顆粒的尺寸在0.5～1微米的範圍內變動，因此細顆粒假合金具有很高的硬度。

細顆粒假合金含有銅元素（體積百分比20～50％），不包含額外的合金元素，所以導電性非常接近理論計算值；它們的相對密度是98％。

舉例來說，我們列出不同銅含量之W-Cu與Mo-Cu假合金的性質：

| 材料 | 密度, g/cm3 | 硬度, M Pa | 導電性*, % |
| --- | --- | --- | --- |
| W-20Cu | 16.80 | 2800 | 30 |
| W-50Cu | 14.00 | 2500 | 40 |
| Mo-40Cu | 9.35 | 1500 | 40 |
| Mo-20Cu | 9.85 | 1800 | 35 |

*其定義是：與純銅導電性的比較值

粗顆粒

細顆粒

圖： 鎢—銅（質量百分比30%）燒結合金之顯微結構

細顆粒假合金具有很高的導電性與導熱性，高耐磨性，可承受磨耗與衝擊負載。

用細顆粒假合金所製作而成的熔接電極 跟用粗顆粒（顆粒大小約20～30微米）所作的電極比較起來，工作能力多出4～5倍。這樣的電極能夠成功地運用在組裝半導體元件的自動裝備上。

製造微顆粒假合金製品的技術由 烏克蘭科學院材料科學所獨立設計局 所開發。