資料Ａ  數字編號 11

烏克蘭科學院材料科學所

使用反應燒結法製作耐火結構碳化矽材料

對於在鋼鐵冶金、非鐵系金屬冶金、金屬加工、製漿造紙及其他國民經濟、工業領域所使用的各式機械組件，我們需要具有高熱穩定、高機械強度、高導熱、導電、高化學穩定及耐磨等等特性的材料。

用反應燒結法獲得的碳化矽少孔或無孔材料，具備有上述的特性。在這些材料裡，我們可以充分地實現一系列碳化矽特有的物理性質。

反應燒結之後，在材料裡會形成連續的碳化矽構架，在這構架中分散著矽相雜質。這樣的結構提供材料很好的物理力學性質。使用反應燒結法，可以在相當大的範圍之內控制材料的結構，改變碳化矽晶粒的大小與游離矽跟碳的含有量。因此，我們就可以根據需求來改變其力學性質、熱穩定性跟導電性。

以反應燒結法製作單石多晶碳化矽（MPK）製品時，某些原料是不可或缺的。我們使用下列材料作為原料：

——結晶矽KRO及 KR-1，GOST* 2169-69（在製造耐火製品時，可以用鐵矽FS-90 GOST 1415-70代替矽）

——碳化矽綠KZ GOST 3647-71

——石油焦炭 KN GOST 22898-78

取得MPK的技術程序的基本原理是：首先壓製石油焦炭和碳化矽粉末的混合物，所得到的多孔半製品在攝氏1850～2000度的感應電爐中被熔融矽所浸透。此時液態矽跟石油焦炭相互作用形成次生碳化矽，後者把最初的碳化矽晶粒黏合在連續的碳化矽構架之上。

下面流程圖表示生產MPK製品的程序。

MPK製品的生產流程圖

單石多晶碳化矽基本物理性質

| 碳化矽性質 | 溫度（攝氏） | 數值 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比重, g/cm3 | — | 3.0~3.1 |  |
| 化學成分, % | — | SiC=92~94 游離矽=6~7 游離碳≦0.5 |  |
| 總孔隙度％ | — | 0.5~3.0 |  |
| 熱導率, W/(m．deg) | 200 1400 | 200 34.0 |  |
| 熱容, cal/g | 20 | 0.16～0.20 |  |
| 熱膨脹係數, deg-1 | 100 1100 | 2.0．10-6 3.6．10-6 |  |
| 輻射係數 | 1320 2100 2450 | 0.857 0.644 0.610 | 波長為0.65微米 |
| 電阻, ( | 20 1000 | 0.1~0.40 0.03~0.05 |  |
| 電子功函數, eV | 20 1000 | 4.40 4.55 | 此數值由接觸電位差及熱輻射法所決定 |
| 最大抗折強度, M Pa | 20 1200 | 200~300 200~300 |  |
| 最大抗壓強度, M Pa | 20 1000 | 1000~1500 800~1000 |  |
| 維氏硬度, M Pa | 20 | 28000~32000 |  |
| 彈性模數, M Pa | 20 | （3.8~40）．105 |  |
| 衝擊韌性, M Pa | 20 | 0.04 |  |
| 真空中之摩擦係數 | 20 1800 | 0.60 0.23 | 由「SiC-SiC對」 摩擦面測定 |
| 長期工作最高溫度, (C | — | 1600~1650 1800~1900 2000~2100 | 在空氣中 在真空中 在惰性氣體中 |

現有的工業設備能夠生產尺寸達700公釐、質量達50公斤的製品。

單石多晶碳化矽因具備優良的特性（請見上表），所以被廣泛使用在下列領域：鋼鐵冶金、非鐵系金屬冶金、化學工業、無線電子、製漿造紙、電力、機器製造等工業。每一年MPK的應用範圍越來越廣。

目前在工廠已經成功地測試並且採用下列的MPK製品：

鋼鐵冶金方面——在選礦場中用來分類碎鐵礦的水力旋流器之高耐磨錐；承受高度水力磨蝕損耗的砌襯/爐襯。使用碳化矽代替石材鑄造、橡膠、氧化物陶瓷，可以延長砌襯的工作壽命10～15倍。現在已經生產出直徑360, 500, 700公釐的砌襯。本材料也可以拿來作為交通機械、刮削工具及其他高度耗損系統的摩擦墊片。含鎢及其他稀有金屬的合金所製造的鋼絲滾軋機的緊扣環頗為昂貴，因此可以用MPK材料製造的環代替之。

非鐵系／有色金屬冶金方面——MPK做成的耐火磚可以用在焙燒汞礦的爐之沸騰層。

製漿造紙工業——耐磨耗且堅固的MPK可以製作造紙機吸抽箱的打孔片，同樣的可以用來製作粉碎紙漿的磨盤機的磨刀。

MPK材料也用來作為熱電偶的包覆罩、熱壓鐵素體的壓模，無線電子工業的隔焰爐（馬弗爐）、磁流體發電機的電極、坩堝、以及會與下列物質接觸的儲存罐：鹼金屬鹵素鹽和有色金屬的熔融物，絕大多數的酸溶液（除了氫氟酸與正磷酸）。

鋼鐵冶金工業部Brovarskoy粉末冶金工廠位於基輔省，從事MPK製品的生產。

# Footnotes

* （譯註）GOST 全蘇國家標準