資料Ａ  數字編號 8

烏克蘭科學院材料科學所

研磨加工用筆狀固體潤滑劑

烏克蘭科學院材料科學所 與 敖得薩科技生產公司「Spectechosnastka」共同合作研發出 研磨加工用之減磨「筆狀固體潤滑劑（KTS）」。 在“乾研磨”，或者是用砂輪（陶瓷結合劑，各種顆粒度、硬度、結構）上進行工具磨削時，使用KTS可以提高工作效率。KTS不但可以加快研磨程序，提高產能，同時改善被加工表面的品質，並減少研磨工具的消耗。

這種減磨潤滑劑可以預防研磨產物黏附在砂輪表面的情形，降低摩擦係數以及降低研磨區域散發的熱量，減少陶瓷結合劑的磨耗。KTS因為使用簡易，且通用性高，所以在很短的時間之內已經運用在各種研磨程序之中（請參見下表）。從測試跟實際應用的結果看來，KTS可以提高研磨產率約40～200％；增加研磨工具壽命1.5～6倍；大幅減少或完全消除燒灼的情形；降低加工表面的粗糙度1～2個等級；讓室內含塵量下降3～5倍，並減少噪音。

高效率使用KTS的範例

| 工件，材料 | 砂輪 | 作業 | 效率提升, % | 增加砂輪的工作壽命，次數 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稜柱形車刀— 鋼R6M5 | PP250(25(75 24A40PSM16K6B | 輪廓研磨 | 150 | 6 |  |
| 陽模 Kh12M | PP150(30(32 24A40PSM16K6B | 同上 | 140 | 2.6 |  |
| 陽模 240(70 Kh12M | PP200(20(32 25A32NST1K5 | 同上 | 170~200 | 3 | 可消除燒灼的形成 |
| 陽模 DI-37 4Kh5MFS | PP200(25(32 24A25PSM16K6B | 輪廓及 平面研磨 | 150~170 | 1.5~3 |  |
| 螺絲錐 M22(1.5 R6M5 | IT100(10(20 24A25PSM16K6B | 正面磨削 | 200 | 2.5 | 消除燒灼， 粗糙度降低 1個等級 |
| 擴孔鑽 ( 20 R6M5 | ChK125(40(32 24A25PSM16K6B | 同上 | 160 | 2 | 同上 |
| 滾柱 R9K5 | AGC ( 16 75A16MT1K7 | 內圓磨削 異形型鋼 | 300 | 4~6 | 此數據於搪磨機（坐標磨床）上所得到 |
| 機殼 ShKh15 | AGC ( 20 75A16NT1K7 | 內圓磨削 | 150~170 | 2~3 | 粗糙度降低 1～2等級 |
| 板條 1Kh18N9T | PP150(26(32 24A40PSM16K6B | 平面及 輪廓研磨 | 200~250 | 3 | 粗糙度降低 1等級 |
| 機殼，黃銅板， 杜拉鋁 | PP200(20(32 24A25PSM16K6B | 同上 | 170~230 | 2.5 | 提高表面品質 ，降低噪音 |

使用方法：砂輪修正之後，在工作旋轉速度下，將固體潤滑劑加在砂輪的切削表面之上。添加方式很簡單：只需稍微把KTS壓在砂輪上，隨著砂輪顏色的改變調整潤滑劑添加量及持續時間。至於砂輪表面固體潤滑劑的厚度，則應由具體工作條件與特性來決定。為了節省潤滑劑的耗量，必須讓KTS筆沿著軸旋轉，讓筆頭在磨耗的過程中維持錐體的形狀。過量地使用潤滑劑，從技術觀點看來並不合適（降低砂輪研磨能力），亦不合經濟效益。如果砂輪輪廓符合規定的形狀，而且在被加工表面沒有出現燒灼，就可以繼續添加潤滑劑而不須修正砂輪。

根據具體工作條件的不同，使用一根KTS筆可以達到10～20盧布的經濟效應。一根KTS筆價格是0.6～0.8盧布。