資料Ａ  數字編號 4

烏克蘭科學院材料科學所

超精細氮化矽Si3N4粉末

氮化矽因為擁有一系列特別的物理化學、機械性質，使得它成為近代陶瓷的基本材料。它屬於高熔點非金屬化合物，具化學共價鍵特性。氮化矽存在兩種同質異形體 ( 及 (，為六角形結晶結構。 (-Si3N4的晶格週期為：a=0.759，c=0.292； (-Si3N4的晶格週期則為a=0.767，c=0.564。 氮化矽中的氮含量是39.8％。 (-Si3N4的理論密度是3.182g/cm3，而 (-Si3N4是3.19 g/cm3。氮化矽的離解溫度是2250K（在PN2=100 k Pa的條件下），生成熱是751.05 k J/mol。

氮化矽在腐蝕介質中相當穩定。除了傳統作為耐火、砌爐內襯、高溫絕緣材料的用途外，將來會更將廣泛用來製作結構、器具、機能陶瓷。

因氮化矽陶瓷的耐蝕性、耐磨性、強度非常高，而摩擦係數、線性膨脹係數很低，使得它能夠被應用在高溫摩擦系統中，製作柴油機、瓦斯渦輪機的零件。

氮化矽電阻值即使在高溫下也維持很大的數值，加上能帶寬度高，在很大範圍的溫度內絕緣性質相當穩定，讓氮化矽可應用在電子及無線電領域；高化學安定性、耐磨性、熱穩定性，讓氮化矽陶瓷應用在化工、冶金工業及火箭科技上；一連串的高溫性質：硬度、強度、耐磨度、對被加工物的高黏著度，則是使氮化矽在儀器工業裡不可或缺。

氮化矽材料之性質如表一所列：

表一

| 性質 | 數值 |
| --- | --- |
| 比熱, J/mol．K 溫度範圍：298.15～4000 K | 134.29—20.4．10-3T— 0.97．10-6T-2 |
| 熱導率﹐W/m．K 300 K下 1573 K 下 | 62.8 20.0 |
| 熱膨脹係數﹐10-6．K-1 | 3.1-3.6 |
| 單位長度電阻﹐(．m 293 K 下 1273 K 下 | 1015-1016 108-109 |
| 能帶寬度﹐eV | 4.0 |
| 介質功耗因數（dielectric loss tangent） | 5.3-9.7．10-3 |
| 介電常數 | 6.3-7.1 |
| 微硬度, G Pa (-Si3N4 (-Si3N4 | 45.3 34.8-35.8 |
| 彈性係數, G Pa | 120-298 |
| 最大抗彎曲強度, M Pa 293 K下 1643 K下 | 990 740 |
| 摩擦係數 | 0.02-0.36 |

決定氮化矽陶瓷品質的第一要素是初始粉末的性質。

烏克蘭科學院材料科學所已發展出製造超精細純氮化矽粉末的技術，含有高(-Si3N4含量，可運用於結構、器具及機能陶瓷上。

這個技術不但可以取得高(-異形體的含量，還可以控制、改變細度。三種粉末（編號O, P, K）的生產方法是在將氧化物碳熱還原過程中，同時氮化（粉末標號Ｏ），使用高細度配料碳熱還原（粉末編號Ｐ），直接將矽氮化（粉末編號Ｋ）。

欲合成這些粉末，可以用一般的標準設備，可連續或間斷地進行操作。其原料不僅價廉，且不虞匱乏。

氮化產物不需磨碎，且得到的粉末的餾分組成範圍很小。

根據需求不同，使用上述的技術可以製造不同純度、不同細度的粉末，或是粒子與纖維的混合物。

各粉末之特性列於表二

表二

| 性質 | 編號Ｏ | 編號Ｐ | 編號Ｋ |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要物質（氮化矽）的含量，％ （不少於） | 97 | 97 | 96.5 |
| 含量 ％﹐質量比 氮 鐵 鈣 鋁 游離矽（不高於） 氧 | 38.8 1 1 4 0.01 1.5 | 38.8 03 02 01 01 1.0 | 38.5 1 01 1 1 1.0 |
| 比表面積, m2/g | 16 | 25 | 15 |
| 粒子大小﹐(m | 1-2 | 0.3-0.5 | 1-2 |
| (-Si3N4之含量 | 80 | 80 | 90 |