資料Ａ  數字編號 14

烏克蘭科學院材料科學所

碳化鈦

碳化鈦粉末應用的範圍很廣，它是製造儀器、壓製設備的基本組成，也可以用來作為研磨粉，這種情況下必須使用粒徑小於10(m以下的粉末。

目前工業界生產幾種碳化鈦粉末：使用碳熱法自氧化鈦與碳製成大小12～20(m的粉末，或是燃燒鈦粉末與焦黑混合物，得到它們的燒結塊（這種碳化鈦還必須經過額外的磨碎與精製。）

為了獲得尺寸小於10(m的粉末，必須磨碎粗顆粒粉末。可是這個時候碳化鈦會被研磨設備的材料所沾汙，粒子的表面被酸化。

目前已知的真空碳還原氧化鈦方法可以得到純淨的大小約～3(m的氧化鈦粒子。然而，這種方法產能太低，散出大量氣體，無法廣泛地運用在工業界。

烏克蘭科學院材料科學所研發出高產率的方式，不須經過磨碎而可以獲得非常細的碳化鈦粉末。原始材料可以是氧化鈦與碳黑，或者是鈦粉末或碳黑。使用的是在工業界常用的爐（碳管爐及真空爐）。

此方法所得的碳化鈦具有下列性質：

（單位：重量百分比）

鈦	79.2～80.0％

碳	19.4～20.2％

游離碳  0.1～0.2％

鐵 0.1～0.6％

粒子尺寸： 1～3(m; 0.5~10(m。