資料Ａ  數字編號 18

烏克蘭科學院材料科學所

複合材料MBKh-3*

烏克蘭科學院材料科學所與實驗機床科學研究所（ENIIMS）研發出新的複合材料MBKh-3，其主要成分為銅（基材）、氧化鉻和硼。這種材料的用途是在粉末冶金法中，用來製造放電仿形-穿孔機床（spark-erosion profiling-drilling machine）的工具電極（tool-electrode）。此材料所製成的工具電極不易磨損，而且能提供更高的效率。一些工具電極的對比試驗結果列於下表。這些數據是經由相同的放電試驗技術所取得的：在備有寬頻脈波產生器（ShGI40-440）的4G721型機床上進行測試。其工作液體（working liquid）為碳氫原料（TU 38.101.845—80**）。

| 工具電極材料 | 被加工表面 | 工作參數 | 相對磨耗, % | 材料之單位剝落速率, mm3/(min．A) | 粗糙度, Ra, (m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 脈衝頻率, kHz | 工作電流, A | 工作電壓, V |  |  |  |
| 銅 MBKh-3 | VK-20*** | 22 | 35 | 20 | 120 45 100 | 1.4 2.5 1.0 | 4.5 4.7 2.4 |
| 銅 MBKh-3 | VK-20 | 88 | 20 | 20 | 43 39 | 2.2 6.7 | 2.5 15 |
| 銅 MBKh-3 | 鋼-45 | 8 | 38 | 28 | 4 70 | 11.0 3.9 | 15.5 4.5 |
| 銅 MBKh-3 | 鋼-45 | 88 | 16 | 25 | 18 8 | 8.3 9.5 | 4.7 16 |
| 銅 MBKh-3 | 耐熱合金 | 8 | 14 | 28 | 2 | 15.0 | 18 |

採用複合材料MBKh-3，及 以粉末冶金法製造工具電極 能夠提高放電加工的經濟效率，因為不僅加工處理的技術特性得到改善，同時製造工具電極的成本也比較低。

複合材料MBKh-3可以用來放電加工下列物件：硬質合金裝備、具複雜外型之製品（如模具、壓模等等）、耐熱鈦合金製品、硬化工具鋼（hardened tool steel）製品。

# Footnotes

* [譯註]這些縮寫俄語字母所代表的意思； M—銅，B—硼，Kh—鉻。

** [譯註]蘇聯時期之技術條件（technical specifications）

*** [譯註]縮寫字母代表的意思；V—鎢，K—銅。