資料Ｂ  數字編號 ２３

烏克蘭科學院材料科學所

光吸收電漿陶瓷塗層

烏克蘭科學院材料科學所研發了光學電漿陶瓷塗層（optical plasma ceramic coating），它的工作溫度範圍自攝氏２００度到６００度或更高。

不同種類的塗層在可見光頻譜範圍的吸收率約在０.２至０.９，由使用的材料及噴塗的技術所決定。在紅光及紅外線的範圍，電漿塗層的黑度（degree of blackness）超過０.９９。

塗層的厚度可能從０.０５到１.０ｍｍ。它對基層的附著力非常強，可以承受多次的溫度循環（在整個工作範圍內多次變動溫度），幾乎不會老化，可以用來作為溫度調節或者是熱屏障。

其應用領域：機械製造、電力、太空及真空技術等等。

我們所研發的光學電漿陶瓷塗層的品質很高，非常穩定。生產過程可以自動化，並進行大量生產。本材料所預備將此技術轉移給有興趣的企業及單位，或者接收試驗噴塗的訂單。