資料Ｂ  數字編號 ０２

烏克蘭科學院材料科學所

高精密淨化氣體過濾器及濾材

本文將介紹的濾材能夠高效率、非常精密地將氣體介質中的金屬顆粒、微生物濾除，它的主要材料是由金屬粉末製成的燒結透氣材料（ＳＰＭ，sintered permeable material）。在許多領域中，我們需要乾淨的空氣，不含有微生物、灰塵、煙霧或其他有害的氣溶膠混合物的氣體，如微生物、醫藥、微電子、食品工業等等，在這些情況之下我們可以使用這樣的濾材，作為氣體消毒之用。

在工作過程中過濾器必須定期地以蒸汽殺菌，而蒸汽本身則必須事先淨化，以去除其中的有害粒子。針對這樣的目的，我們必須用精密度高於１０μｍ的特製濾材，以淨化蒸汽。

用來消毒空氣（ＴＥＶ型，ＴＵ０６４５１－８２*）與淨化蒸汽（ＴＥＰ型，ＴＵ０６４５１－８２）的濾材為套管形狀，直徑８０ｍｍ，高度１６０ｍｍ。在壓差９８ｋＰａ下，第一種濾材的通過容量為１００立方公尺／小時，第二種濾材的通過容量為２５０立方公尺／小時。這些濾材使用的工作溫度範圍從負５０度到正３００度，工作環境的相對溼度可達１００％；它具有很高的機械強度，可以承受１９６ｋＰａ以上的壓力。它同時具有很高的耐熱、抗腐蝕能力，無毒、不發生生化反應，能承受高機械負荷。

在必要的情況下，可以用機械加工的方式把幾個濾材焊接或黏合成一個組件。也可以把數個濾材安裝在同一個外殼內，以提高通過容量。

濾材可以再生還原，在此之前其工作壽命根據介質污染程度的不同，可能為數個月到數年之久。在兩次再生期之間，濾材不需要任何的維修照顧。

在無菌保存液體、泥漿狀食品時，必須進行空氣消毒。針對此目的，烏克蘭科學院材料科學所技術試驗設計局研發了小型的高性能過濾器，由ＳＰＭ濾材所構成。在其他國民經濟領域中，凡是需要高精密地淨化空氣，去除氣體中的懸浮金屬粒子與微生物，都可以使用這個過濾器。此過濾器由管狀的濾材所組成，其材料不但耐腐蝕，且不受生物作用。過濾器的組合型設計可以讓使用者將壞掉的濾材更換掉。不同型號的濾材皆使用統一的零件規格，因此我們可以在一定的範圍內改變過濾器的尺寸及性能。

本過濾器易於使用，能承受機械負荷（撞擊、震動），可在高溫（達攝氏３００度）、高溼度（達１００％）的環境下工作。它可以用許多種方法再生還原（超音波清洗、使用溶劑清洗、回流吹洗、熱處理），使用熱蒸汽消毒，在某些情況之下甚至不需要拆卸過濾器。

這些濾材已經通過全蘇抗生素科學研究所測試，適合推廣至醫藥製品工廠。克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）製藥廠已經三年成功地將它們運用在青霉素培養過程中的製程氣體淨化。它們也可以用在無菌空氣室。

兩種濾材（消毒空氣用濾材，與淨化蒸汽用濾材）的技術文件皆已製作完成。在Zakarpatsky汞鑽探開拓聯合廠已經可以量產此濾材。

根據用戶的同意，過濾器製作技術的轉移根據契約來進行。技術試驗設計局提供技術文件、設備圖、協助技術人員的培訓。在必要的情況下針對特定的製造條件重寫或修改技術文件。

在食品防腐保存技術中，採用本過濾器可以縮短農產品半製品的處理時間，減少它的消耗並保存其品質，因此可獲致良好的經濟效益。

技術特性

| 過濾器中構件的數量，個 | 10－27 |
| --- | --- |
| 過濾精密度，微米 | 0.3－0.5 |
| 淨化效率（去除直徑0.5微米的粒子），％ | 99.999 |
| 在壓差ΔP＝0.1 M Pa下，通過過濾器的氣體流量，m3 / hr. | 50－100 |
| 濾材的工作長度，毫米 | 100－200 |
| 濾材的外徑，毫米 | 10－22 |
| 過濾器的高度，毫米 | 215－315 |
| 過濾器的外徑，毫米 | 110－200 |
| 過濾器重量，公斤 | 2.5－4 |

# Footnotes

* [譯註]ＴＵ︰蘇聯技術規格之編號