資料Ｂ  數字編號 ０３

烏克蘭科學院材料科學所

碳化硼硬質耐磨材料

烏克蘭科學院材料科學所研發了碳化硼及二硼化鈦（ＶＳＴ）的硬質耐磨材料。ＶＳＴ特別之處在於它具有很高的硬度、晶粒強度、研磨特性，以及比純硼化碳較低的脆性（請參見下表）。由於ＶＳＴ的成分具有部分的互溶性，因此其物理機械特性能獲得提升。

此材料可經由不同的方法獲得︰一、從簡單物質合成，二、利用碳化硼還原二硼化鈦，三、利用碳熱還原法還原硼與鈦的氧化物粉末（此方法不需再經過磨碎的程序）。用第一個簡單物質組成的方法可以得到高純度的分叉形狀ＶＳＴ粉末，它具有精確的化學計量組成。碳化硼還原二碳化鈦的方法使用的是高碳含量，不合技術規格的碳化硼，結果可以得到相等顆粒大小的ＶＳＴ，適合用在表面研磨加工。而第三個利用碳熱還原法還原硼與鈦的氧化物粉末是最為價廉、高產量的方法，所得到的粉末不需磨碎，且此方法允許我們調整改變粒子的細度與型態。我們可以藉由改變製造程序的參數，獲得大小相同的粒子，或是針狀、或薄片的形狀。

根據二硼化物含量的不同，ＶＳＴ可以用來作為結構材料、研磨材料，或者是用來製作硬度計壓頭，這種硬度計壓頭可以在溫度３００－２０００(Ｃ的範圍內測量難熔及硬質材料的硬度。而細微粉末及薄片狀的ＶＳＴ可以用在刀具配備、光學元件，以及燃料設備（如柱塞、活門）機件的精磨與拋光，

| 性質 | ＶＳＴ | Ｂ４Ｃ |
| --- | --- | --- |
| 微硬度，Ｇ Ｐａ | 60－70 | 49.5 |
| 顆粒強度 １６０／１２５，公克／顆粒 | 320－380 | 220 |
| 微脆度 | 2.1 | 3.9 |
| 處理下列白藍寶石（leucosapphire）的研磨能力 ２８／２０ １０／７ ７／５ ５／３ | 0.76 0.96 0.89 0.43 | 0.43 0.14 0.25 0.02 |
| 處理下列ＳｈＫｈ－１５鋼的研磨能力 １２５／１００ １００／８０ ８０／６３ ６３／５０ ４０／２８ ２８／２０ ２０／１４ １４／１０ １０／７ ７／５ ５／３ | 0.34 0.34 0.35 0.36 0.41 0.33 0.33 0.31 0.30 0.23 0.1 | 0.27 0.28 0.27 0.25 |