資料Ａ  數字編號 29

烏克蘭科學院材料科學所

燒結金屬間材料─蓄氫裝置

烏克蘭科學院材料科學所研發出以粉末合金法製作金屬間材料-氫儲存裝置（intermetallic materials - accumulators of hydrogen）的方法。蓄氫裝置的基材是鎳-鑭（ＬａＮｉ５）、鈦-鐵（ＴｉＦｅ）、鋯-鎳（ΖｒＮｉ）。這些化合物是純氫的來源，其用途為安全的氫氣儲存。他們可以運用在各個國民經濟領域（作為安全的蓄氫裝置、環保的內燃機燃料、熱吸收壓縮機的工作介質，以及將氫作為能量載體的儲藏罐）。

與熔煉法所得到的金屬間化合物不同的是，燒結金屬間化合物-蓄氫裝置是可穿透的材料，ＴｉＦｅ跟ＬａＮｉ５的孔隙度大約是６０％，ΖｒＮｉ的孔隙度大約是３５％。這些材料的細孔使得它們具有很大的透氣度，可輕易地將氫氣吸入，達到最大的氫容量。除此之外，燒結金屬間化合物不需要許多費力的步驟（對熔煉材料則是必需的步驟），如︰預先將材料磨碎（熱處理）、數個小時的氫氣活化吸收-解吸循環。 製作燒結金屬間化合物的技術能夠得到具有我們需要的性質的多孔材料，它的氫容量比熔煉材料還要高的多。

燒結金屬間化合物可以依照設計的方便製作成各種不同的形狀和尺寸。

製作燒結ＴｉＦｅ的技術已經在烏克蘭科學院材料科學研究所ＯＫＴＢ*的工業試驗區推廣使用；製作ＬａＮｉ５與ΖｒＮｉ的技術也已經在實驗室大量測試過。至於金屬間化合物的氫吸收性質，在烏克蘭科學院氣體研究所與機械製造研究所已經經過多次的成功測試。

技術特性

| 金屬間化合物- 蓄氫裝置 | 氫吸收量 | 氫化物分解狀態 |
| --- | --- | --- |
|  | cm3 / g | 質量百分比, ％ |  |
| ＬａＮｉ５ | ~ 190 | ~ 1.6 | 0.1 M Pa, 293 K |
| ＴｉＦｅ | ~ 220 | ~ 1.97 | 0.1 M Pa, 293 ~ 373 K |
| ΖｒＮｉ | 200 ~ 220 | ~ 2.0 | 真空, 523 ~ 773 K 2 ~ 10分鐘 |
|  | 200 ~ 220 | ~ 2.0 | 0.1 M Pa 573 K, 1.2小時 |

# Footnotes

* [譯註]技術試驗設計局