資料Ｂ  數字編號 ２６

烏克蘭科學院材料科學所

自結合碳化矽製品

自結合碳化矽（Self-bonded SiC）是一種高硬度、耐磨的材料，它跟許多化學藥劑、合金與有色金屬的熔融物不起反應；這種材料在一般溫度或者高溫之下，都具有相當高的機械強度。自結合碳化矽製品的製作方法是 先經過壓製，之後再在碳的熔融物或蒸汽中進行反應燒結。

自結合碳化矽的物理機械性質

密度，公克／立方公尺................................... 2.95 ~ 3.21

孔隙度，％，不超過...................................... 3

強度極限，攝氏２０度下，ＭＰａ

抗彎強度............................................. 100 ~ 150

抗拉強度............................................. 30 ~ 40

抗壓強度............................................. 400 ~ 600

主要相（primary phase）的微硬度，

攝氏２０度下，ＭＰａ................................. 32000

這種碳化矽製品可以用金剛石工具予以加工研磨至所需的表面光潔度與精密度，它可以使用於高度磨耗的環境下，並廣泛應用在許多工業領域之中。例如在紙漿製造工業中，已經使用用這種自結合碳化矽材料所做成的造紙機吸取箱的蓋子。這種蓋子是由Ｂｒｏｖａｒｓｋｙ粉末冶金工廠、全蘇研磨科學研究所與中央製紙機研究所所聯合設計製造的。工廠總共出產四種型號的蓋子，而這種造紙機（使用碳化矽蓋子）已經在大部分造紙聯合廠開始工作。估計每一年的經濟效益可以超過七十萬盧布*。

在化學工業之中，自結合碳化矽被應用來製作噴嘴的櫬裡。目前工廠生產各種噴嘴、底蓋、盤、葉片、平板、刀具及其他製品，它們工作壽命大約在８００～１０００小時。上述的製品已經使用在肥料部古比雪夫聯合製造廠（莫斯科州Ｖｏｓｋｒｅｓｅｎｓｋ市）、濱海聯合廠Ｂｏｒ、Ｖｏｌｋｈｏｖ製鋁工廠。採用這些製品所帶來的經濟效益每年超過一百萬盧布。

在鋼絲繩製造業中，拉拔台（drawing bench）的張拉輥（pinch rolls）亦是用這種材料所做成。它們的工作壽命比一般的鋼輥還要超出六倍。

自結合碳化矽製品也使用在攝氏１３００度的熱壓製中的壓模。這種壓模由Ｖｒｏｖａｒｓｋｙ粉末冶金工廠與烏克蘭耐火材料研究所聯合設計。使用此壓模可以達到的經濟效益每年超過五十萬盧布。

# Footnotes

* [譯註] 當時的匯率約為0.7盧布＝1美元。