資料Ｂ  數字編號 ２７

烏克蘭科學院材料科學所

粉末耐磨材料

烏克蘭科學院材料科學所研發出耐磨的粉末結構材料，它的基本材料是鎳－鉻，編號ＬＮＫｈ、ＬＮＫｈＢ７、ＬＮＫｈＢ８。這種材料是設計來使用於氧化氛圍中摩擦系統中、滑動速度從每秒０.５至７５公尺，單位負載從０.０１到５ｍＰａ，溫度攝氏７００～８００度。

經過真空熱壓製及熱處理所取得之編號ＬＮＫｈ、ＬＮＫｈＢ７、ＬＮＫｈＢ８材料為無孔結構，具有相當高的耐熱強度以及其他良好的物理機械性質。

下表中列出這些材料在攝氏２０度及７００度下的物理機械性質。

| 物理量 | 溫度，攝氏 |
| --- | --- |
|  | ＬＮＫｈ材料 | ＬＮＫｈＢ７材料 | ＬＮＫｈＢ８材料 |
|  | ２０ | ７００ | ２０ | ７００ | ２０ | ７００ |
| 硬度，ｍＰａ | 3500 | - | 4000 | - | 3700 | - |
| 抗彎強度極限，ｍＰａ | 2100 | 1350 | 3750 | 3650 | 3300 | 3900 |
| 抗拉強度極限，ｍＰａ | 1200 | 800 | 1150 | 1100 | 1000 | 1000 |
| 屈服強度極限，ｍＰａ | 900 | 800 | 1130 | 1050 | 940 | 930 |
| 衝擊韌性，ｍＰａ | 150 | 830 | 300 | 270 | 350 | 460 |
| 長期負載強度，ｍＰａ | - | 360 | - | 500 | - | 500 |

與洛式硬度（Rockwell hardness）在５００ｍＰａ左右的材料（如Ｒ１８、Ｒ７ＯＤ３０等型）成對時，我們所研發的材料在高溫下具有很低的摩擦係數，約在０.２左右，它們的磨耗速度也非常地小（如果對於編號ＬＮＫｈ的材料而言，磨耗速度為５００μｍ／ｋｍ的話，對於ＬＮＫｈＢ７、ＬＮＫｈＢ８兩個材料，磨耗速度的數值不會超過３０μｍ／ｋｍ。）