資料Ｂ  數字編號 ２５

烏克蘭科學院材料科學所

結構陶瓷用之碳化矽

我們利用研磨粗粒碳化矽的方式所取得的細微粉末，並不適合用來製作高品質的結構陶瓷，因為這種方法所做成的粉末細度不高、含有太多雜質（二氧化矽、鐵等等），而我們所需要的β相含量則太低。

烏克蘭科學院材料科學所研發出「無研磨精細碳化矽粉末生產技術」，沒有上述的缺點。因為不需經過研磨的過程，並且使用很純的原料，所以成品中基礎成分的重量百分比超過９９.５％，如果有需要的話，可以達到９９.９％。

用這種方法所得到的碳化矽粉末，其成分幾乎完全由立方β－ＳｉＣ所組成。

粉末粒子的平均尺寸可以控制在０.２－０.３微米到５－１０微米的範圍之內。

研究粒子形態的結果顯示，它們具有三種單晶稜角：等軸的、薄片的、絲狀的。

當粒子的平均尺寸增加時，薄片狀或絲狀的晶體的比例會增將達１５～２０％。

等軸晶體一般的大小為０.１～１.０微米； 薄片狀晶體的大小──厚度δ﹦０.１～１.０微米，長寬ａ﹦ｂ﹦３０～５０微米； 絲狀晶體──直徑ｄ≒０.１～０.２微米，長度ｌ﹦３０～５０微米。

粉末之一般化學組成，

重量百分比％

基礎物質............................................ 99.5

游離碳，不超過................................ 0.05

游離矽，不超過................................ 0.05

二氧化矽，不超過............................ 0.01