資料Ａ  數字編號 30

烏克蘭科學院材料科學所

ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ

「ＣＡＲＡＭＡＮ*－Ａ」── 由A型粗糙磁性研磨材料所製的粉末。此粉末可以在「Ｆｅｒｒｏｍａｇ（蘇聯商業生產的磁性研磨機床）」機床上，用來清潔印刷電路板半成品。在手工清理印刷電路板（銅片、箔片、襯箔基板）時，使用的是鋼絲刷，現在則可以用磁性研磨粉末「ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ」代替手工，以機械化的方式進行清理，如此可以提高生產的效率，以及產品的品質。使用ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ處理印刷電路板半成品可以均勻地除去氧化物，讓表面達到最佳的粗糙度，以便在後續的步驟中，讓光阻劑牢固地附著於加工表面上；使用此粉末不會在銅片上造成刮傷，也不會在箔片、襯箔基板上造成穿孔。在「Ｆｅｒｒｏｍａｇ」機床上用ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ粉末雙面處理銅片時，機床的旋轉磁性輥軸之間會形成ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ的粉末刷，磁通量密度為１Ｔｅｓｌａ，這種情況下，處理一平方公尺銅片所需的ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ粉末消耗量為１０公克。

ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ可以用來清除塑膠鑄件的毛邊及金屬毛刺。

每使用一公斤ＣＡＲＡＭＡＭ－Ａ粉末，平均來說，可達到六百盧布的經濟效益。

設計者──烏克蘭科學院材料科學所暨基輔綜合技術學院。

# Footnotes

* [譯註]讀做 [tsaramam]