資料Ｂ  數字編號 １４

烏克蘭科學院材料科學所

耐磨隔熱之陶瓷電漿鍍層

對於在高磨耗條件下工作的機件而言，保護其組件表面最有效的方法之一，便是使用氧化物陶瓷所做的耐磨電漿鍍層（plasma sprayed coating）和爆震鍍層（detonation coating）。

烏克蘭科學院材料科學所與Ｋｒｉｓｔａｌｌ研發生產聯合工廠共同研發了電漿噴鍍氧化物陶瓷及金屬陶瓷鍍層的技術， 前者的材料為Ｃｕ２Ｏ３，Ａｌ２Ｏ３，Ｃｕ２Ｏ３＋ＴｉＯ３，Ａｌ２Ｏ３＋ＴｉＯ２，Ａｌ２Ｏ３＋Ｃｕ２Ｏ３，Ａｌ２Ｏ３＋ΖｒＯ２，ＴｉＯ２＋ＦｅＯ，Ｃｕ２Ｏ３＋Ａｌ２ＭｇＯ４， 後者的材料為Ｃｕ２Ｏ３＋ＮｉＡｌ，Ａｌ２Ｏ３＋Ｎｉ，Ｃｕ２Ｏ３＋Ｃｏ，Ｃｕ２Ｏ３＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｎｉ等等。

我們所研發的鍍層已經成功地運用在礦山開採設備（礦漿輸送泵的保護套筒、柱塞泵的活塞柱、輸送帶的轉軸等等）、紡織機械（導桿、鼓輪、導紗器）、航空及特殊技術領域。

對於一些機件（例如，幫浦的保護套筒），其工作壽命可以延長六到十倍。

對於許多系統而言，特別是航空或其他特殊的技術，延長工作壽命的主要方法之一是熱防護──保護機件免於高溫腐蝕。

烏克蘭科學院材料科學所改良了將氧化鋯陶瓷隔熱鍍層噴塗在一些機件表面的技術，如內燃機、燃氣渦輪發動機（內燃機的氣門、燃氣渦輪發動機的燃燒室等等）；這些鍍層具有不同的組成：ΖｒＯ２＋Ｙ２Ｏ３，ΖｒＯ２＋ＣａＯ，ΖｒＯ２＋Ｙ２Ｏ３＋Ａｌ２Ｏ３，ΖｒＯ２＋ＭｇＯ＋Ａｌ２Ｏ３，以及氧化鎂尖晶石Ａｌ２ＭｇＯ４。在燃氣渦輪發動機的燃燒室上使用ΖｒＯ２＋Ｙ２Ｏ３鍍層，得到非常好的測試結果。

我們與訂購者的合作方式如下：

──研究工作；針對特定的機件修正噴塗的技術，並研究鍍層的性質。

──建立電漿噴塗加工區；安裝並啟動設備，培訓人員，轉移技術文件等等。

──根據合約內容進行試驗噴鍍。

採用電漿鍍層所帶來的經濟效益，可達到每一公斤原料粉末，節省５０到１０００盧布。