資料Ｂ  數字編號 ０８

烏克蘭科學院材料科學所

外科用縫合線

外科縫合材料（單絲纖維、撚線、編織線）由變性聚醯胺（modified polyamide）所製，可應用於外科許多領域。編號１０／０到７／０的外科用單絲（monofilament）用於血管外科、神經外科及眼科，屬不致外傷針（atraumatic needle）的組成之一。１０／０－０７／０等線適用於直徑大於０.５ｍｍ的末梢神經、血管（動、靜脈）、淋巴管手術，以及眼科手術。

這些線的物理－機械性質列於下表︰

| 編號 | 直徑，ｍｍ | 斷裂負載， 百分之一牛頓 | 斷裂延伸（breaking elongation），％ | 打結之斷裂負載（knot breaking strength）， 百分之一牛頓 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １０／０ | 0.025 | 25 | 35 | 23 |
| ９／０ | 0.035 | 49 | 35 | 45 |
| ８／０ | 0.045 | 85 | 35 | 73 |
| ７／０ | 0.060 | 130 | 40 | 110 |

編號６／０到３／０的外科用單絲用於整形、美容手術。單絲可以非常牢固地支撐住傷口的邊緣一直到完全癒合。為防止傷口膿瘡，單線可以經過抗菌製劑額外處理。

這些線的物理－機械性質列於下表︰

| 編號 | 直徑，ｍｍ | 斷裂負載， 百分之一牛頓 | 斷裂延伸（breaking elongation），％ | 打結之斷裂負載（knot breaking strength）， 百分之一牛頓 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ６／０ | 0.090 | 450 | 40 | 350 |
| ５／０ | 0.120 | 770 | 40 | 550 |
| ４／０ | 0.180 | 2000 | 40 | 1200 |
| ３／０ | 0.240 | 3300 | 40 | 2050 |

這些線自工廠生產時為捲筒的外表，未經殺菌消毒，以聚乙烯袋包裝。

由聚醯胺所製，外科用未經消毒之撚線及編織線（編號４／０－５）可在不同的外科手術作為縫合、結紮材料。工廠生產的線為藍色，或未經染色。染料的顏色可以讓線在手術部位較為顯著。這些線具惰性，不生熱、對組織產生溫和的反應。它們也可以經過變性處理，以去除毛細管作用。

這些線的物理－機械性質列於下表︰

| 編號 | 直徑，ｍｍ | 斷裂負載， 百分之一牛頓 | 斷裂延伸（breaking elongation），％ | 打結之斷裂負載（knot breaking strength）， 百分之一牛頓 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ４／０ | 0.15－0.19 | 6 | 45 | 3.5 |
| ３／０ | 0.20－0.29 | 12 | 45 | 7 |
| ２／０ | 0.30－0.39 | 25 | 45 | 14 |
| １／０ | 0.40－0.49 | 35 | 45 | 22 |
| １ | 0.50－0.59 | 44 | 45 | 32 |
| ２ | 0.60－0.69 | 62 | 45 | 50 |
| ３ | 0.70－0.79 | 90 | 45 | 61 |
| ４ | 0.80－0.89 | 100 | 45 | 65 |
| ５ | 0.90－0.99 | 140 | 45 | 80 |

此線以束捲方式存放，長度超過５０公尺，以以聚乙烯袋包裝。

外科用縫合線可以用數種方法進行消毒︰放射線法（吸收的輻射劑量在２.５．１０４～３.０．１０４ Ｇｙ間），化學方式（過氧化氫、消毒溶液dezokson、pervomur）以及其他蘇聯衛生部允許的方式。使用高壓鍋消毒時，溫度不應超過１２０°Ｃ。

本外科縫合線已經通過蘇聯衛生部核准，並在蘇聯各大醫院使用。