資料Ｂ  數字編號 ０９

烏克蘭科學院材料科學所

金屬纖維過濾材料ＭＦＭ

烏克蘭科學院材料科學所研發出以銅、鎳、不銹鋼及鎳鉻合金所製成的金屬纖維過濾材料（ＭＦＭ）。ＭＦＭ是以金屬冶金法，從離散單一粒度的金屬纖維所製。ＭＦＭ成品為薄片狀（６００╳１２０ｍｍ）或帶狀（２５０╳３０００ｍｍ），厚度為０.２～３.０ｍｍ，孔隙度則為５０到９０％，符合技術規格標準“金屬纖維之多孔片”ＴＵ１９３－３８－８３。

ＭＦＭ的結構是金屬纖維的多孔燒結構架。ＭＦＭ具有特殊的性質︰很高的均質性（變異係數不超過０.２５），不含單向開口，或是封閉的孔（one-side open pores, closed pores）。藉著改變ＭＦＭ的密度，以及纖維的尺寸，我們可以在很大的範圍之內改變濾材所有的特性。

ＭＦＭ具有非常高的滲透性。在所有條件（濾器雙邊的壓降、清淨細度）都相同的情況下，透過ＭＦＭ的液體（或氣體）的單位流量比起其他過濾器還要多出十倍，像是斜織過濾網、ＰＮＳ－１０、ＦＮＳ－５等過濾器。

濾材ＭＦＭ相當便於加工，可以用切割、焊接、壓成波浪狀等方式將它作成過濾組件。

ＭＦＭ所作的過濾組件有很高的汙垢容量，它被設計成可以經過許多次的再生，除去汙垢後重複使用。

ＭＦＭ與ＰＡＬＬ、ＢＥＫＩＰＯＲ、ＡＭＩＣＯＮ等公司之過濾器產品的使用特性大致相當。

攝氏２９３度時的過濾特性

| 編號 | 額定淨化細度，μｍ | 液體（或氣體） 之單位流量， ｍ３／ｍ２．ｓ | 過濾時之壓降，ＭＰａ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液體＊ | 氣體 |
| ＭＦＭ－４０ | 40 | 0.7 | 0.015（0.4） | 5．10-4 （0.5） |
| ＭＦＭ－３０ | 30 | 0.6 | 0.030（0.43） | 4．10-4 （0.52） |
| ＭＦＭ－２０ | 20 | 0.5 | 0.045（0.46） | 3．10-4 （0.55） |
| ＭＦＭ－１５ | 15 | 0.4 | 0.050（0.5） | 2．10-4 （0.56） |
| ＭＦＭ－１０ | 10 | 0.3 | 0.065（0.55） | 1.5．10-4 （0.58） |
| ＭＦＭ－５ | 5 | 0.2 | 0.07（0.6） | 1．10-4 （0.6） |

附註︰＊ 煤油、防凍劑、ＭＳ－２０油。

括號表示的是在過濾器的受污程度達九十％時的數值。

ＭＦＭ可以用來精細地過濾或淨化空氣、腐蝕介質、燃料－潤滑材料液體（liquids of combustive-lubricative materials）、防凍劑、汽車製造、機械製造、造船工業的液壓流體、航空能源以及其他工業領域。