資料Ｂ  數字編號 １７

烏克蘭科學院材料科學所

電熱織帶ＬＯＮ

在許多各式不同的工業技術中（如乾燥、黏合、硫化、壓製、塑膠處理等等），都要求在表面加熱時，熱量能夠達到均勻的分布。為了製作表面放熱的電加熱器，我們採用織成的電熱帶，在織帶的製造過程中，金屬加熱元件均勻地分布在同一個表面，並且牢固地固定在絕緣線所編織成的結構中。

ＬＯＮ型的電熱織帶使用於高溫的電加熱。電加熱元件的導線沿著織帶分布，織帶的寬度是５０ｍｍ，以絕緣線編成的織布（上面兩層、下面三層）從兩邊將這些電加熱元件的導線隔開，使它們保持絕緣。織帶的結構能夠保證它在攝氏６００～７００度的高溫下依舊正常工作；即使電加熱元件的導線因熱而膨脹，或是絕緣線長度收縮，都不會對電熱織帶造成影響。根據工作特性的不同，每公尺織帶所允許的功率為０.５～２千瓦。

製作ＬＯＮ電熱織帶的加熱元件，使用的是合金Ｋｈ２０Ｈ８０（ＬＯＮ－１）以及合金０Ｋｈ２３Ｙｕ５（ＬＯＮ）所作成的導線。導線的直徑有０.３、０.３５、０.４及０.５公釐等。他們可以構成４８個導線一組的結構，或２０個導線兩組，或１２個導線三組，９個導線四組，其中每一組再用絕緣體隔開。

從織帶的代碼可以看出上述的特性，例如代碼ＬＯＮ－１－０.４╳１２╳３的電熱織帶，它表示：它的加熱元件由直徑０.４公釐的鎳鉻合金線所構成，共有三組，每組１２條導線。

ＬＯＮ電加熱織帶已經開始在Ｇｏｇｏｌ織帶廠大量生產。（住址：25525, 基輔州、Brobarsky區、Gogol村）