資料Ｂ  數字編號 １８

烏克蘭科學院材料科學所

雙金屬鋼鋁線ＢＳＡ．ＫＰＬ

雙金屬鋼鋁線ＢＳＡ．ＫＰＬ的生產技術由烏克蘭科學院材料科學所所研發，它的結構是外表覆有鋁層的高強度鋼絲。因為鋼與鋁之間的結合非常堅韌，所以此線材具有很高的抗腐蝕性、導電性及機械強度。ＢＳＡ．ＫＰＬ線是用金屬粉末軋製而成。橫截面的鋁含量在３０－５０％之間。此線材的特性列於下表。

表

| 直徑， ｍｍ | 鋁層的厚度， ｍｍ，不低於 | 電阻， Ω／ｋｍ， 不高於 | 抗張強度， ＭＰａ，不低於 | ２００公釐線的延伸率， ｍｍ，不低於 | 線材可彎曲次數，不低於 | 線材可扭轉次數，不低於 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 0.1 | 14 | 750 | 1 | 8 | 7 |
| 2.7 | 0.13 | 10 | 750 | 1 | 8 | 7 |
| 3.5 | 0.17 | 6 | 750 | 1 | 8 | 7 |
| 3.8 | 0.2 | 5.5 | 750 | 1 | 8 | 7 |
| 4.3 | 0.22 | 4 | 750 | 1 | 8 | 7 |
| 5.1 | 0.25 | 3 | 750 | 1 | 8 | 7 |

鋁的導電度只有銅導電度的６２％，但是因為鋁的密度很低，所以單位質量的導電度，鋁反而是銅的兩倍。這也就是為什麼用ＢＳＡ．ＫＰＬ線代替鋁銅線可以節省許多成本。

ＢＳＡ．ＫＰＬ線已經廣泛作為架空線路的導線材料，尤其在需要高抗蝕性、高機械強度的條件之下。此線材在蘇聯各氣候區域都非常適用。